DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | MALZEME TEKNOLOJİSİ II |
| --- | --- |
| BÖLÜM | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ |
| PROGRAM | MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON |
| DÖNEMİ | 3 |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  | X |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 2 | (8+10+10)=28 | 52 | 80 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat), (1modül=1 kredi) |
|  |  | 3 |
| DERSİN AMACI | Bu derste; malzeme seçimi ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Isıl işlem, malzeme deformasyonu ve muayenesi yapabilecektir |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Yumuşatma tavı Normalizasyon tavı |
|  | 2 | Küreselleştirme tavı Gerilme giderme tavı |
|  | 3 | Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı |
|  | 4 | Izotermal dönüşüm diyagramı Menevişleme |
|  | 5 | Karbürleme ile yüzey sertleştirme Nitrürleme ile yüzey sertleştirme |
|  | 6 | Alevle yüzey sertleştirme Endüksiyonla Sertleştirme |
|  | 7 | Elastik deformasyon Plastik deformasyon Kırılma |
|  | 8 | Metalografik muayene için numune örneği alma Kalıplama Taşlama ve parlatma Dağlama Mikroskoplar Mikroskopla yapısal değerlendirme |
|  | 9 | Sertlik ölçme metotları Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi |
|  | 10 | Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı |
|  | 11 | Görsel muayene yöntemi Penetrant sıvı ile muayene yöntemi |
|  | 12 | Ultrasonik muayene yöntemi |
|  | 13 | X ışını ile muayene yöntemi |
|  | 14 | Manyetik muayene yöntemi |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara Sınavlar |  | 40 |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem Ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem Sonu Sınavı |  | 60 |
| ÖĞRETİM ELEMANI | Bu ders, Mühendislik Fakültelerinin Metalurji Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin Metal Öğretmenliği Bölümlerinden en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanları tarafından verilmelidir. |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: ISIL İŞLEM

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

PROGRAM			: MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON

DERS				: MALZEME TEKNOLOJİSİ-I

SÜRE				: 30/8

KREDİ	:  1  (1 modül (30 saat)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Anlatım, soru cevap, gösteri

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI	: Malzeme laboratuarı, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Isıl işlem fırını, metal mikroskobu, sertlik ölçme cihazı.

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci bu modül ile malzeme laboratuarında verilen sürede ısıl işlem fırını kullanarak malzemelerin ısıl işlemini yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	:

Öğrenci;

- Tavlama, sertleştirme ve menevişleme işlemleri yapacaktır.

- Yüzey sertleştirme işlemleri yapacaktır.

İÇERİK:

- Yumuşatma tavı

- Normalizasyon tavı

- Küreselleştirme tavı

- Gerilme giderme tavı

- Su verme sertleştirmesi

- Martenzitik yapı

- Izotermal dönüşüm diyagram

- Menevişleme

- Karbürleme ile yüzey sertleştirme

- Nitrürleme ile yüzey sertleştirme

- Alevle yüzey sertleştirme

- Endüksiyonla Sertleştirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Isıl işlem fırınıyla malzemelerin ısıl işlem yapılış aşamalarını yazılı ve sözlü açıklar.

- Tavlama, sertleştirme ve menevişleme yazılı ve sözlü açıklar.

- Karbürleme ile yüzey sertleştirme,nitrürleme ile yüzey sertleştirme, alevle yüzey sertleştirme ve endüksiyonla sertleştirmeyi bilir.

- Izotermal dönüşüm diyagramı çizer.

B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA	:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | MAKİNE RESSAMI | İŞ | Malzeme Seçimi ve Muayenesi Yapmak |
| İŞLEM NO |  | İŞLEMİN ADI | Tavlama, sertleştirme ve menevişleme yapmak |
| YETERLİK | Isıl işlem yapmak |
| ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Malzeme laboratuarı, Isıl işlem fırını, Koruyucu gözlük, Sıcaklığa dayanıklı eldiven, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Metal mikroskobu |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Yumuşatma tavı yapmak Normalizasyon tavı yapmak Küreselleştirme tavı yapmak Gerilme giderme tavı yapmak Su verme sertleştirmesi yapmak Izotermal dönüşüm diyagramını incelemek Menevişleme yapmak | Yumuşatma tavı Normalizasyon tavı Küreselleştirme tavı Gerilme giderme tavı Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı Izotermal dönüşüm diyagramı Menevişleme | Malzemeyi istenen sıcaklığa ısıtabilmek Uygun su verme ortamlarını seçebilmek Izotermal dönüşüm diyagramını okuyabilmek ve yorumlayabilmek | Numeneye elle temas etmemek İş önlüğü, gözlük ve eldiven kullanmak |
| NOT: |
| YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat | ÖĞRENME SÜRESİ: 4 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | MAKİNE RESSAMI | İŞ | Malzeme Seçimi ve Muayenesi Yapmak |
| İŞLEM NO |  | İŞLEMİN ADI | Yüzey sertleştirme işlemleri yapmak |
| YETERLİK | Isıl işlem yapmak |
| ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Malzeme laboratuarı, Isıl işlem fırını, Koruyucu gözlük, Sıcaklığa dayanıklı eldiven, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Metal mikroskobu |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Karbürleme (Sementasyon) yapmak Nitrürleme Yapmak Alevle yüzey sertleştirme yapmak Endüksiyonla Sertleştirme Yapmak | Karbürleme ile yüzey sertleştirme Nitrürleme ile yüzey sertleştirme Alevle yüzey sertleştirme Endüksiyonla Sertleştirme | Uygun işlem parametrelerini seçebilmek | Emniyet tedbirleri almak İş önlüğü, eldiven ve gözlük kullanmak |
| NOT: |
| YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat | ÖĞRENME SÜRESİ: 4 saat |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: MALZEME DEFORMASYONU VE MUAYENESİ–1

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

PROGRAM			: MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON

DERS				: MALZEME TEKNOLOJİSİ II

SÜRE				: 30/10

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Anlatım, soru cevap, gösteri

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI	: Malzeme laboratuarı, derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

MODÜLÜN AMACI	:  Öğrenci bu modül ile gerekli bilgileri alıp uygun ortam sağlandığında malzeme laboratuarında verilen sürede çekme cihazı kullanarak malzemelerin deformasyonunu ve metal mikroskobu kullanarak metalografik inceleme yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci;

- Malzemelerin deformasyonunu incelemek

- Metalografik incelemeler yapmak

İÇERİK:

- Elastik deformasyon

- Plastik deformasyon

- Kırılma

- Numune örneği alma

- Kalıplama

- Taşlama ve parlatma

- Dağlama

- Mikroskoplar

- Mikroskopla yapısal değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Çekme cihazı kullanarak malzemelerin deformasyonunu ve metal mikroskobu kullanarak metalografik inceleme aşamalarını yazılı ve sözlü açıklar.

- Malzemelerin deformasyonunu ve metalografik incelemeleri bilir.

- Kırılma, kalıplama, taşlama, dağlama ve parlatma kavramlarını bilir.

B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA	:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | MAKİNE RESSAMI | İŞ | Malzeme Seçimi ve Muayenesi Yapmak |
| İŞLEM NO |  | İŞLEMİN ADI | Malzemelerin deformasyonunu incelemek |
| YETERLİK | Malzeme deformasyonu ve muayenesi yapmak |
| ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Malzeme laboratuarı, Derslik, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Çekme cihazı |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Elastik deformasyonu incelemek Plastik deformasyonu incelemek Kırılma mekanizmalarını incelemek | Elastik deformasyon Plastik deformasyon Kırılma | Malzemelerin elastik ve plastik şekil değiştirme karakteristiğini karşılaştırabilme Kırılma yüzeylerine göre kırılma türlerini tanıma | Malzemenin Elastiklik ve Plastiklik sınırlarına göre şekillendirme davranışını doğru seçmek |
| NOT: |
| YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat | ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | MAKİNE RESSAMI | İŞ | Malzeme Seçimi ve Muayenesi Yapmak |
| İŞLEM NO |  | İŞLEMİN ADI | Metalografik incelemeler yapmak |
| YETERLİK | Malzeme deformasyonu muayenesi yapmak |
| ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Malzeme laboratuarı, Isıl işlem fırını, Koruyucu gözlük, Sıcaklığa dayanıklı eldiven, Optik mikroskop, Parlatma cihazı, Kalıba alma malzemeleri, Aşındırıcılar (Zımpara kağıdı, Alüminyum Oksit vb.), Dağlayıcı kimyasallar, Koruyucu maske |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Metalografik yöntemlerle numune hazırlamak Metal mikroskobu ile inceleme yapmak | Numune örneği alma Kalıplama Taşlama ve parlatma Dağlama Mikroskoplar Mikroskopla yapısal değerlendirme | Gönyesinde yüzey parlatmak Ayna görünümünde yüzey elde etmek Dağlama zaman ayarını doğru yapabilmek Mikroskop altında kısa süre görüntü elde edebilme Mikroskobik görüntüleri doğru değerlendirmek | Koruyucu malzemeler kullanmak Metalografik incelemelerde kullanılan araç gereçleri düzenli kullanmak |
| NOT: |
| YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat | ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat |

# MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: MALZEME DEFORMASYONU VE MUAYENESİ–2

MODÜLÜN KODU		:

BÖLÜM			: MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ

PROGRAM			: MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON

DERS				: MALZEME TEKNOLOJİSİ II

SÜRE				: 30/10

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ		:  Anlatım, soru cevap, gösteri

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI	: Malzeme laboratuarı, derslik, bilgisayar, projeksiyon cihazı.

MODÜLÜN AMACI	:  Öğrenci bu modül ile gerekli bilgileri alıp uygun ortam sağlandığında malzeme laboratuarında verilen sürede uygun test cihazları kullanarak tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayenesi yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci;

- Tahribatlı malzeme muayenesi yapmak

- Tahribatsız malzeme muayenesi yapmak

İÇERİK:

- Sertlik ölçme metotları

- Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi

- Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi

- Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı

- Görsel muayene yöntemi

- Penetrant sıvı ile muayene yöntemi

- Ultrasonik muayene yöntemi

- X ışını ile muayene yöntemi

- Manyetik muayene yöntemi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME

Öğrencinin ilgili yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarı (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:

- Tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayenesini yazılı ve sözlü açıklar.

- Sertlik ölçme metotlarını bilir.

- Muayene yöntemlerini bilir.

- Çekme deneyiyle elde edilen gerilme uzama eğrisini çizer.

B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik çeşitli ölçme araçları (portfolyo, rapor hazırlama, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme testleri, kısa cevaplı testler ve sözlü sınavlar) ile ölçülebilir. Bu modül için değerlendirmenin  %50’ni bu sınavlar oluşturur.

C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri, rapor hazırlama, derecelendirme ölçeği, kontrol listesi) kullanılarak ölçülebilir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %50’ni.sini bu sınav oluşturur.

AÇIKLAMA	:

| MESLEĞİN ADI | MAKİNE RESSAMI | İŞ | Malzeme Seçimi ve Muayenesi Yapmak |
| --- | --- | --- | --- |
| İŞLEM NO |  | İŞLEMİN ADI | Tahribatlı malzeme muayenesi yapmak |
| YETERLİK | Malzeme deformasyonu ve muayenesi yapmak |
| ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Sertlik ölçme cihazı, Çekme ve basma deney makinesi, Çentik darbe makinesi, Yorulma deney makinesi |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Sertlik ölçümü için yüzey hazırlamak Sertlik ölçmek Çekme ve basma deney numunesi hazırlamak Çekme ve basma deneyi yapmak Darbe deneyi için numune hazırlamak Darbe deneyi yapmak Yorulma deneyi için numune hazırlamak Yorulma deneyi yapmak | Sertlik Ölçme metotları Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı | Deney numunesini seçilen deney için hazırlayabilmek Cihazları kullanabilmek Deney sonunda parçayı doğru gözlemlemek | Cihazları temiz ve doğru kullanmak Zamanı iyi kullanmak |
| NOT: |
| YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat | ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | MAKİNE RESSAMI | İŞ | Malzeme Seçimi ve Muayenesi Yapmak |
| İŞLEM NO |  | İŞLEMİN ADI | Tahribatsız malzeme muayenesi yapma |
| YETERLİK | Malzeme deformasyonu ve muayenesi yapmak |
| ORTAM (Araç Gereç, Ekipman ve Koşullar) | Malzeme muayene laboratuarı, Büyüteç, Penetran (renkli) sıvı, geliştirici ve temizleme maddeleri, Ultrasonik muayene cihazı, X ışını cihazı, Kurşun plaka ve Film , Manyetik muayene cihazı |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Muayene edilecek parçanın ön temizliğini yapmak Büyüteç ile görsel muayene yapmak Penetrant sıvı ile muayene yapmak Ultrasonik muayene yapmak X ışını ile muayene yapmak Manyetik yöntemle muayene yapmak | Görsel muayene yöntemi Penetrant sıvı ile muayene yöntemi Ultrasonik muayene yöntemi X ışını ile muayene yöntemi Manyetik muayene yöntemi | Test edilecek numunenin ön hazırlıklarını yapabilmek Seçilen test yöntemini uygulayabilmek | Test cihazlarını kurallarına uygun kullanmak Emniyet tedbirlerini almak |
| NOT: |
| YAPILIŞ SÜRESİ: 2 saat | ÖĞRENME SÜRESİ: 5 saat |